JUDO THERMODOS-L Dosierlösung JTH-L

zur Konditionierung von Warmwasser-Heizungskreisläufen unter 100 kW Heizleistung.

Härtestabilisierend, dispergierend, schutzschichtbildend, flüssig. Nachweis mind. 150 mg/l Molybdat (mit Messbesteck JTH-ML). Auch geeignet bei aluminiumhaltigen Werkstoffen.

Dosierung:

Konditionierung-Erstfüllung: 1 l je 200 l Heizungswasser

Nachdosierung nach 1-2 Jahren: 0,5 l je 200 l Heizungswasser

Nachdosierung nach Teilentleerung: wie bei Erstfüllung; proportional zur Nachspeisemenge.

ACHTUNG: Bei aluminiumhaltigen Werkstoffen darf der pH-Wert max. 8,5 betragen.

Gebindegröße	5 Liter

Modell	JTH-L

Bestellnummer	8838180