JUDO JHL 3 Dosierlösung

zur Korrosionsinhibierung, Erhöhung der Alkalität (Anhebung des pH-Wertes), Ausfällung der Resthärte und Sauerstoffbindung mittels organischem Reduktonat, welches den Salzgehalt kaum beeinflusst. Als flüssiges Kombinationsprodukt.

Dosierkonzentration bei enthärtetem Wasser ca. 100-250 ml/m³ Systeminhalt/Nachspeisewasser.

ACHTUNG bei Bauteilen aus Aluminium/Silizium: pH-Wert darf hier 8,5 nicht übersteigen!

Gebindegröße	25 Liter

Modell	JHL 3

Bestellnummer	8838154