JUDO QUICK-DOS L Dosierlösung aus der Dose JQD-L

schnelle und einfache Heizungswasser-Konditionierung mit der praktischen 400 ml Druckdose. Härtestabilisierend, dispergierend und schutzschichtbildend. JQD-L ist ein Korrosionsinhibitor für den Einsatz in Heizungs-Anlagen, die Stahl, Aluminium und kupferhaltige Werkstoffe enthalten. Die Dispergiermittelkomponente im JQD-L verhindert Ablagerungen an den Rohrwandungen und bietet somit die Gewähr für die Ausbildung eines optimalen Korrosionsschutzfilmes - unabhängig vom Sauerstoffgehalt im Wasser! JQD-L wird im pH-Bereich von 7,5 - 10 eingesetzt.

ACHTUNG: Bei Bauteilen aus Aluminium darf der pH-Wert max. 8,5 betragen! Befüllung der Anlage über den KFE-Hahn mittels Adapter JQD-AN.

Dosierung: 1 Dose je 80 Liter Heizungswasser.

Druckdose	400 ml

Versandeinheit (Karton)	9 x 400 ml

Modell	JQD-L

Bestellnummer	8838185